家具采购需求标准

一、项目背景

为配合实验楼整体修缮改造项目落地实施，持续优化校园办学硬件条件，切实改善我校公共机房整体教学环境，我校采购一批机房桌椅，本次采购的家具须符合机房专用标准。结构稳固、耐用环保、防火防刮、易于清洁维护，具备良好的人体工学设计，能够与机房电脑、终端设备及整体布局高度适配，以便为师生提供稳定、整洁、舒适的上机环境。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准

三、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格（长×宽×高）mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准【此处简单描述，材料具体要求写在“四.材料要求”】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房学生电脑桌（核心产品） | 钢木结合 |  | 750*600*750（单人） | 1457 | 桌架：优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，前挡板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm，钢制件经磷化处理，静电喷涂。 桌面采用E0级刨花板面板厚25mm。其他：带桌面键盘收纳空间，桌角采用圆角处理。 | 基材：采用符合E0级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形。 | - 桌面采用E0级刨花板面板厚25mm，封边：PVC封边条厚度≥2.57mm（±5mm），采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂 - 立腿采用全钢结构，板材采用≥0.8mm厚优质钢板为基材，主机柜尺寸宽不小于200mm，高不小于450mm，长度与桌面长度一致；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出，焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观，主机柜采用后开门方式设计，钥匙要求一把通，一把钥匙可以开所有机柜门。 3. 桌面挡板两侧采用E0级刨花板，挡板高度200-300mm之间，中间采用钢化玻璃材质，桌腿两侧装各预留86面板底盒3个并配套865孔电源面板2个，电源魔方1个，电源拖线板1个，键鼠收纳盒1个，网络面板1个， 实木颗粒板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》相关技术要求，环保性能优异，核心指标需满足：甲醛释放量≤0.025 mg/m³，需提第三方权威检测报告。 - 桌腿设计要兼顾到学生进出方便和安全。 |
| 2 | 机房学生椅子（含讲台座椅） | 学生椅 |  | 530*490*780 | 1475 | 整体符合人体工程学设计，坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型，脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋 | - 1.钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 | 1.尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm，前后距离不超过530mm。 2.工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 3.PE塑料：必须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 4.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。 |
| 3 | 普通话室学生电脑桌 | 钢木结合 |  | 1400*600*750 | 20 | 桌架：优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，前挡板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm，钢制件经磷化处理，静电喷涂。 桌面采用E0级刨花板面板厚25mm。其他：带桌面键盘收纳空间，桌面挡板，桌角采用圆角处理。 | 基材：采用符合E0级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形。 | 1.桌面采用E0级刨花板面板厚25mm，封边：PVC封边条厚度≥2.57mm（±5mm），采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂2.立腿采用全钢结构，板材采用≥0.8mm厚优质钢板为基材，主机柜尺寸宽不小于200mm，高不小于450mm，长度与桌面长度一致；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出，焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观，主机柜采用后开门方式设计，钥匙要求一把通，一把钥匙可以开所有机柜门。 3.桌面挡板两侧采用E0级刨花板，挡板高度200-300mm之间，中间采用钢化玻璃材质，桌腿两侧装各预留86面板底盒3个并配套865孔电源面板2个，电源魔方1个，电源拖线板1个，网络面板1个， 实木颗粒板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》相关技术要求，环保性能优异，核心指标需满足：甲醛释放量≤0.025 mg/m³，需提第三方权威检测报告。 4.桌腿设计要兼顾到学生进出方便和安全。 |
| 4 | 普通话室学生椅子 | 学生椅 |  | 530*490*780 | 20 | 整体符合人体工程学设计，坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型，脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋 | - 1.钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 | 1.尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm，前后距离不超过530mm。 2.工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 3.PE塑料：必须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 4.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。 |
| 5 | 普通话室讲台桌（老师） | 钢木结合 |  | 1400*650*750 | 1 | 桌架：优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，前挡板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm，钢制件经磷化处理，静电喷涂。其他：键盘抽，储物柜及挡风板构成。 | 基材：采用E0级优质刨花板，面板厚≥25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 | 基材：采用优质E0级刨花板，芯材采用E0级PB板，甲醛释放量≤0.05mg/m³; 封边：优质PVC封边条，桌面封边厚度≥2mm，其他封边厚度≥1mm，符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，通过耐干热，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性; 钢脚：喷涂30*60门字形 柜子尺寸：450*400*600mm，抽屉不少于1个，主结构与钢结构一体机加固，配件选用优质五金配件。 |
| 6 | 普通话室办公椅（老师） | 转椅 |  | 常规中背 | 1 | 靠背：PP 背板 + PU 定型棉（面料包覆），座垫：PP 座壳 + PU 高密度定型棉（面料包覆），上扶手：PA 塑胶一体成型，下扶手 / 椅身机构：PA 外壳一体注塑成型，椅脚：高性能钢制椅脚，椅轮：尼龙椅轮 | - 1.材质：靠背：PP 背板 + PU 定型棉（面料包覆），座垫：PP 座壳 + PU 高密度定型棉（面料包覆），上扶手：PA 塑胶一体成型，下扶手 / 椅身机构：PA 外壳一体注塑成型，椅脚：高性能钢制椅脚，椅轮：尼龙椅轮 - 升降部件：气压棒（通过 BIFMA 测试） | - 1.工艺：靠背：采用 PP 背板 + PU 定型棉工艺，靠背可后仰 14°，适配不同坐姿与身高人群，提供动态支撑。座垫：PP 座壳搭配高密度 PU 定型棉，座垫支持前后滑动 50mm、座面可倾仰 5°，优化坐姿贴合度。扶手系统：上下扶手均采用 PA 塑胶一体成型 / 注塑工艺，结构稳定，耐用性强。底盘与支撑：钢制椅脚 + 尼龙椅轮 + 气压棒组合，关键部件满足办公椅安全与耐用性要求。 |

四、主要原材料要求：

（一）提供以下原材料的检测报告用作评分及验收：

- 1、实木颗粒板：执行标准：GB/T 36022-2018、LY/T 2230-2013、LY/T 1926-2020、GB/T 44689-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 40908-2021、GB/T 40493-2021、LY/T 1985-2011 检测指标：甲醛释放量（气候箱法）达 E0 级；氨释放量、有机磷阻燃剂、五氯苯酚、铅 / 镉 / 铬 / 汞重金属均未检出；气味等级 0 级，防霉等级 0 级，对普通变形杆菌抗菌率≥99%；TVOC 释放指标达标，全部项目合格。

- 冷轧钢板：执行标准：GB/T 11253-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 35602-2017、GB/T 6394-2017、GB/T 13298-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 13448-2019、GB/T 9275-2008、GB/T 15711-2018 力学与成分：下屈服强度≥235 MPa，抗拉强度 370~500 MPa，断后伸长率≥30%；C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.035%、S≤0.035%；晶粒度≥9 级，珠光体≥65%、铁素体≥20%；非金属夹杂物各项等级≤0.5。

涂层耐腐蚀性能：240 h 中性盐雾、240 h 乙酸盐雾试验，保护评级 RP10、外观评级 RA10；180° 弯曲无开裂，50 cm 高度冲击无脱落开裂；耐有机溶剂擦拭 30 次不露底，500 r 耐磨失重≤50 mg，500 g 硬度测试未划破基材；48 h 水浸泡无气泡、失光、变色、脱落；耐酸碱、耐炭黑、耐湿热试验无异常；巴克霍尔兹压痕≤0.7 mm，抗压痕性≥160，全部项目合格。

3、PE塑料：必须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》规范要求，金属可溶性迁移含量需满足以下指标：可溶性镉≤75mg/kg 可溶性铬≤60mg/kg 可溶性汞≤60mg/kg

- 封边条：执行标准：QB/T 4463-2013 尺寸公差：厚度 1.0 mm＜H≤2.0 mm，偏差 ±0.15 mm；宽度 20 mm＜B≤50 mm，偏差 - 0.20 mm～+0.80 mm；长度直线度≤5.00 mm/m；厚度＞1.0 mm 时截面翘曲度≤宽度 1.0%。 理化性能：外观无缺陷；耐干热、冷热循环无龟裂、鼓泡、变色、起皱；耐磨 30 r 不露底，耐老化不开裂；甲醛、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。

5、铰链：执行标准：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》 腐蚀测试：96 h 中性盐雾（NSS）试验，保护等级 10 级、耐蚀等级 10 级；24 h 乙酸盐雾（AASS）试验，保护等级 10 级、耐蚀等级 10 级。

6、面漆：符合 GB30981.2-2025、GB/T 37005-2018 的要求：其中漆膜硬度≥1H、VOC 含量（色漆）≤250g/L；甲醛≤100mg/Kg；试样可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、总铅、苯系物总和含量均低于对应检测方法检出限。

7、高频焊接管：符合照GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。)无锈点。金属喷漆图层:硬度、喷漆强度、耐腐蚀、附着力符合标准。

- 8、塑粉：执行标准：HG/T 2006-2022、GB/T 23991-2009、GB/T 21866-2008 性能指标：干附着力达标，铅笔硬度≥2H；500 h 中性盐雾划痕单边腐蚀≤2.0 mm，无起泡生锈；500 h 人工气候老化，变色、失光均≤2 级，无粉化开裂；5% 氢氧化钠溶液 168 h 耐碱无异常；筛余物、胶化时间、粒径、流动性、冲击、弯曲、耐磨等指标合格；铅、镉、六价铬、汞及可溶性铬 / 锑 / 砷 / 钡 / 硒均未检出；洋葱伯克霍尔德氏菌抗菌率≥99%，全部项目合格。

9、热熔胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。其中总挥发性有机物测试符合标准。

- 10、粘合剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。其中总挥发性有机物测试符合标准。游离甲醛实测符合标准。不含苯+二甲苯。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）上述标黄前6项需要提交检测报告，均需带有CMA或CNAS标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：浅原木色杏色 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子 | 颜色：灰白色、淡蓝色、淡绿色、淡黄色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 | 参考尺寸（长*宽*高mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房学生电脑桌（序号1） | 参照招标需求参数 | 750*600*750mm 数量1个 |
| 2 | 机房学生椅子（序号2） | 参照招标需求参数 | 530*490*780mm 数量1个 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

# 七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 供货期：自合同签订日起至2026年10月10日前完成所有设备安装、调试、验收等工作。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，供应商应提供本项目货物所使用的主要原材料（如钢板、板材、海绵）抽样检测报告（需要有CMA和CNAS资质的检测机构出具的检测报告）。 |

# 八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对“技术指标要求”逐项列出技术规格偏离表。 2、质量保修：中标供应商对所提供的家具自用户验收之日起 72个月免费提供更换、维修、故障处理等质保服务。质保期自采购方验收之日起计算。 3、投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后 3 年内以不高于上述清单价格，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。 4、质保期内，提供 7×24 的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后 1 小时内给予响应，非正常工作时间， 2 小时内给予响应。严重故障时， 8 小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。质保期满后维护费用不超过合同额的 10% 。质保期满一个月前中标供应商应对采购人的设备进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在质保期内将问题解决。质保期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从质保期中扣除。 5、具有快速响应的服务能力，能及时处理所有售后服务。 6、培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料（内有流程截屏）等相关材料，并按采购人要求进行现场培训。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知当天内解决完毕或提供代用产品，保证设备正常使用。 |
| 资质要求 | 制造厂商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001 认证），环境管理体系认证（GB/T24001 认证）的优先考虑 |
| 环保要求 | 所投产品具有环境标志产品认证的优先考虑 |
| 产品布局 | 投标方需提供本项目整体桌椅布局图及空间效果图 |
| 验收要求 | 因整个项目执行及验收过程中对家具材料等的第三方检测费用（如需）、采购人委托第三方专业机构（如需）或邀请外聘专家（如需）进行验收所产生的费用，均由中标供应商承担。 |

九、环保要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 中国环境标志产品认证证书 | 投标人应提供有效的认证单元：人造板家具、软体家具、钢木家具 |
| 环保举措 | 投标单位应提供对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保措施，提供粉尘、污水处理处理协议或第三方证明材料。 |
| 家具产品有害物质限量认证 | 投标单位应提供人造板家具产品有害物质限量认证证书。符合GB／T 35607-2017《绿色产品评价家具》 |

十、其它要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 电源魔方 | 氮化镓芯片≥20W,5孔插孔不少于2个，usb充电口不少于2个，Type-C*1接口充电不少于1个,线长不小于1.5m |
| 电源拖线板 | 电源拖线板配备不少于 4 组新国标 10A 五孔插孔，带安全防护门；额定电压 250V，额定电流 10A，额定功率 2500W；配置总控开关与断电保护，外壳为阻燃 PC 材质，电源线芯截面积≥1.0mm²；整机具备 3C 强制认证。线长不小于1m。 |
| 键鼠收纳盒 | 桌面键鼠出纳盒，出线孔≥2个，高度不高于80mm，宽度300mm±50mm，长度750mm |
| 安装的学校教室号 | 实验楼：A212、B301、A322、A309、A308、A306、A305、A304、A303、A302、A301、A401、A402、A403、A404、A405、A406、A409共计18间，具体位置见附录图纸。投标人可自行选择1个房间作相关设计彩色效果图。 |